НАЗВАНИЕ                                                Finland Standart

|  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ |
| --- | --- |
|  | Продукт изготовлен в соответствии с ТУ 2245-001-76523539-2005 |
|  | Описание продукта (здесь указывается расшифровка названия и краткое описание) Лента алюминиевая самоклеящаяся |

Физические свойства

Адгезия к стали Характеристики

Размеры

Рекомендации по применению: для герметизации систем кондиционирования и вентиляции, заделки швов теплоизоляции.

# Text boxes

| Тип адгезива | синтетический каучук |
| --- | --- |
| Основа | алюминиевая фольга |
| Лайнер | силиконизированная бумага |
| Толщина Основа Afera5006 Лайнер Общая | 0,030+/-0,001мм 0,070+/-0,01мм 0,130+/-0,015 мм |
| Цвет | серебристый |
| Срок и условия хранения | Хранить при температуре 15 - 20°С и относительной влажности 40-50% вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения 12 месяцев. |

| Afera 5001A | не менее 8 Н/см |
| --- | --- |
| Липкость PSTC-16 | не менее 8,5 Н/см |
| Прочность на разрыв Afera 5004 | 24 Н/см |
| Относительное удлинение Afera 5004 | 10 % |
| Температура применения | +5 …+60 (+/-5) |
| Температура эксплуатации | -15…+ 70 (+/-5) |

| Ширина | 48 мм +/- 1мм |
| --- | --- |
| Длина | 50 м +/- 1м |
| Диаметр втулки | 76 мм |